ELEK ANALİZİ DENEY SETİ KULLANMA TALİMATI

- AMAÇ: Zeminlerin sınıflandırılması, çakıl, kum, silt ve kil gibi zemin bileşenlerinin ağırlıkça yüzdelerinin belirlenmesi ve granülometrik diyagramın elde edilmesi

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan elek analizi deney setinin kullanımını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

- UYGULAMA:

- TS 1900-1 veya ASTM D 422’ de belirtilen esaslara göre önce yıkamalı analiz yap(temiz kum çakıl türü zeminlerde kuru eleme analizleri yapılabilir)

- 200 nolu eleğin üzerinde kalan zemini 24 saat süreyle 105 Co’de etüvde kurut

- Etüvden çıkan kuru numunede topaklanma var ise, ahşap bir tokmak ile danelere zarar vermeden ayır

4.Örneği temsil edecek yeter miktarda zemin numunesini al, 0.01 g hassasiyetle tart ve deney föyüne kaydet

- Numune içerisinde yer alan en büyük dane çapını dikkate alarak, en büyük göz açıklıklı eleğe karar ver

- Elekleri büyük göz açıklığından küçük göz açıklığına doğru sırala

- Her elek üzerinden toplam numuneyi akış bitene kadar ele

- Her elek üstünde kalan malzemeyi, hassas terazide tart ve deney föyüne işle

- Eleme işlemi bittikten sonra, her eleği göz açıklığına zarar vermeden tel fırça ile iyice temizle, yıka ve kurut

- Deney ekipmanlarını bir sonraki kullanıma hazır hale getir