MODİFİYE PROKTOR DENEY CİHAZI KULLANMA TALİMATI

- AMAÇ: Zeminlerin sıkışma davranışını belirlemek.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Geoteknik Laboratuvarı’nda bulunan modifiye proktor deney cihazının kullanımını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Gizem MISIR

Arş. Gör. İlyas Cihan AKSOY

- UYGULAMA:

1.4 nolu elekten elenmiş 5 kg kuru zemin hazırla

- Boş kalıp ağırlığını tart ve föye kaydet

- Kalıbı yağladıktan sonra, beş tabaka halinde doldur ve 45.7 cm yükseklikten 4.5 kg ağırlık ile düşüş yapan tokmakla her tabakaya homojen bir şekilde 25 düşüş uygula

- Kalıbın yaka kısmını çıkar ve zemin yüzeyini tıraşla

- Kalıp ve zemin ağırlığını tart ve föye kaydet

- Sıkıştırılmış zemini kalıptan çıkartmak için hidrolik krikoyu kullan

- Kalıptan çıkan zeminden su muhtevası için örnek al

- Aynı prosedürü, kalıp+ıslak zemin numunesi ağırlığında azalma gözlenene kadar 4 farklı su içeriğinde tekrarla

- Sonuçları deney föyüne kaydet

- Cihazı ve deneyde kullanılan diğer teçhizatın temizliğini ve bakımını yap

- Cihazı bir sonraki deneye başlanabilecek şekilde hazır hale getir