- AMAÇ: Cihaz, beton ve harçların basınç dayanımlarının tespit edilmesinde kullanılır.

- KAPSAM: Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Yapı Malzemesi Laboratuvarını kapsamaktadır.

- SORUMLULAR: Yrd. Doç. Dr. Sadık Alper YILDIZEL, Arş. Gör. Osman TUNCA

- UYGULAMA:

  - Deney parametrelerini ayarlayınız.

  - Numuneyi basınç plakları arasına dikkatlice yerleştiriniz.

  - Numunenin yerleştirilmesini takiben Kontrol ünitesindeki “Start/Başlat” butonuna basınız.

  - Makine otomatik olarak hızlı yaklaşımı başlatır; üst yükleme plakası numuneye temas ettiğinde, hızlı yaklaşım sona erer ayarlanan deney hızında yükleme başlar, numune kırıldığında otomatik olarak durur ve başlangıç durumuna döner.

  - Deney sonucu ve deney parametreleri otomatik olarak kaydedilir.

  - Test cihazından, basınç testi yapılan numune uygun bir şekilde uzaklaştırılır.

  - Test Cihazı Off tuşuna basılarak kapatılır.