**DÖNDÜRMELİ KAPLAMA CİHAZIKULLANMA TALİMATI**

**1. AMAÇ:** Döndürmeli kaplama, düz yüzeylerde ince film tabaka kaplamak için kullanılır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat, Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiMühendislik Fakültesi Nanoteknoloji ve ARGE Laboratuvarı’nı kapsamaktadır.

**3. SORUMLULAR:** Ayşe CULU

**4. UYGULAMA:**

1. Fişi prize taktıktan sonra, cihazı açmak için arka kısmında bulunan on/off düğmesine basılır.

2.Cihazın, döndürme süreçlerini programlamak için açılan panele, dönme süresi, dönüş hızı, ivmelenme değerleri girilir.

3. Numune tutucu üzerine kaplama yapılması istenilen malzeme konulduktan sonra panelimden “vakum” tuşuna basılır.

4. Vakum sistemi devreye girdikten sonra enjeksiyon yardımıyla istenilenmiktarda çözelti malzeme üzerini kaplayacak şekilde dökülür ve sonra döndürma için çalıştır tuşuna basılır.

5. Cihazı arka kısımda buluna on/of düğmesine basıp kapatınız.

6. Kapatma işleminden sonra cihazın içerisinive yüzeyini temizleyiniz.

7. Numune tutucu üzerinde bulunan vakum deliğini işlem sonrasında mutlaka temizleyiniz.