- Öncelikle sisteme gaz akışı sağlamak için tüp üzerinde ok yönünde hafifçe açılır.

- Sistemin gaz göstergesi 50 düzeyinde olacak şekilde ayarlanır.

- Herhangi bir background (geriplan) ölçümü ya da örnek ölçümü almadan önce en az 4 saat gaz akışının sağlanması gerekir.

- Daha sonra sistemi çalıştırma için anahtarı AÇIK konuma getirilir. Anahtar yan, sağ alt köşededir.

- Sistemde herhangi bir ölçümler için odanın neminin %30’dan düşük olması gerekir. Değilse neminin %30 altında olması için nem alma cihazı bir süre çalıştırılır.

- Daha önce hazırlanan planşetlerdeki numuneleri sisteme uygun şekilde yerleştirerek bilgisayardaki VISTA2000 programı yardımıyla sayıma başlatılır.

- Hassas bir ölçüm için numunenin nem almamasına dikkat edilir.

- Cihaz kullanıldıktan sonra elektrik ve gaz bağlantıları kesilir.